אוניברסיטת בן-גוריון בנגב	 			 	          המחלקה להנדסת בניין

ד"ר ר. פרחאת							           סמסטר חורף תשס"ד

מבני בטון 1

| קוטר נומינלי d (mm) |  |  | משקל נומינלי kg/m | שטח חתך המוט mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מוטות  בודדים | מוטות לרשת |  |  |  |
|  | מתוכננת | רגילה |  |  |
| _ | 5 | 5 | 0.154 | 19.6 |
| _ | 5.5 | 5.5 | 0.187 | 23.8 |
| 6 | 6 | 6 | 0.222 | 28.3 |
| _ | 6.5 | 6.5 | 0.260 | 33.2 |
| _ | 7 | 7 | 0.302 | 38.5 |
| _ | 7.5 | 7.5 | 0.347 | 44.2 |
| 8 | 8 | 8 | 0.395 | 50.3 |
| _ | 8.5 | _ | 0.446 | 56.7 |
| _ | 9 | 9 | 0.50 | 63.6 |
| _ | 9.5 | _ | 0.556 | 70.9 |
| 10 | 10 | 10 | 0.617 | 78.5 |
| _ | 10.5 | _ | 0.679 | 86.6 |
| _ | 11 | 11 | 0.746 | 95.0 |
| _ | 11.5 | _ | 0.813 | 103.9 |
| 12 | 12 | 12 | 0.888 | 113.1 |
| 14 | _ | _ | 1.21 | 153.9 |
| 16 | _ | _ | 1.58 | 201.1 |
| 18 | _ | _ | 2.0 | 254.5 |
| 20 | _ | _ | 2.47 | 314.2 |
| 22 | _ | _ | 2.98 | 380.1 |
| 25 | _ | _ | 3.85 | 490.9 |